| PROSPEKT |
| --- |
| Ocelová zárubeň skládaná PP s těsněním - HDT |
| Provedení: skládaná s těsněním, PP Použití: dodatečná montáž Závěsy: 3 ks, závěs dveřní typ 50/2,5 OZ Certifikace: vyrobeno v souladu s ČSN 74 6501 - Ocelové zárubně Popis: zárubeň je vyrobena ze dvou částí, z plechu tl. 1.5 mm, které jsou při montáži spojeny vruty. Jakost materiálu DC01 nebo DD11. Zárubně jsou opatřeny přepravním nátěrem červenohnědé barvy dle ČSN 03 8240. |
| Základní rozměry | Šířky profilů S (mm): 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 |
| Typy dveří | Jmenovité rozměry (mm) | Skladebné rozměry (mm) |  |
|  | Šířka B (mm) | Výška H (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) |  |
| Jednokřídlé | 600 | 1970 | 700 | 2015 |  |
|  | 700 | 1970 | 800 | 2015 |  |
|  | 800 | 1970 | 900 | 2015 |  |
|  | 900 | 1970 | 1000 | 2015 |  |
|  | *1000 | 1970 | 1100 | 2015 |  |
|  | 1100 | 1970 | 1200 | 2015 |  |
| * rozměr B=1000mm pouze na zakázku |  |
| Příklad objednávky: - zárubeň SZH PP, šířka profilu „S“ 100 mm, jmenovitá šířka B 600 mm, jmenovitá výška H 1970 mm, provedení pravé HDT 1970/600/100 P |