| PROSPEKT |
| --- |
| Ocelová zárubeň pro přesné zdění |
| Provedení: bez těsnění, s přesahem 30mm do podlahy, PP provedení na objednávku Použití: pro přesné zdění (YTONG, HEBEL…) Závěsy: 3 ks, pevný pant, typ OZ 30, na objednávku stavitelný pant OZ 60 Certifikace: vyrobeno v souladu s ČSN 74 6501 - Ocelové zárubně Popis: zárubeň je vyrobena z plechu tl. 1.5 mm a jakosti DC01 nebo DD11. Zárubně jsou opatřeny přepravním nátěrem červenohnědé barvy dle ČSN 03 8240. |
| Základní rozměry | Šířky profilů YZ (mm): 75, 100, 125, 150 |
| Typy dveří | Jmenovité rozměry (mm) | Skladebné rozměry (mm) |  |
|  | Šířka B (mm) | Výška H (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) |  |
| Jednokřídlé | 600 | 1970 | 700 | 2045 |  |
|  | 700 | 1970 | 800 | 2045 |  |
|  | 800 | 1970 | 900 | 2045 |  |
|  | 900 | 1970 | 1000 | 2045 |  |
|  | *1000 | 1970 | 1100 | 2045 |  |
|  | 1100 | 1970 | 1200 | 2045 |  |
| Dvoukřídlé | 1250 | 1970 | 1350 | 2045 |  |
|  | 1450 | 1970 | 1550 | 2045 |  |
|  | 1600 | 1970 | 1700 | 2045 |  |
| * rozměr B=1000mm pouze na zakázku |  |
| Příklad objednávky: - zárubeň YZ, šířka profilu „YZ“ 75 mm, jmenovitá šířka B 600mm, jmenovitá výška H 1970mm, provedení pravé YZ 2045/600/75 P |